A G R O   I N J E K T I O N S H A R Z

INJEKTÁŽNÍ PRYSKYŘICE

POPIS VÝROBKU: 	AGRO INJEKTIONSHARZ je dvousložková epoxidová pryskyřice řídké konzistence, bez obsahu  rozpouštědel.

AGRO INJEKTIONSHARZ se vyznačuje velmi nízkou  viskozitou a vysokou kapilární vzlínavostí.

Ve vytvrzeném stavu dosahuje vysokých pevností  v tlaku a v tahu za ohybu. Dobře drží na  suchých a lehce zvlhlých podkladech.

POUŽITÍ: 	AGRO INJEKTIONSHARZ je díky dlouhé době zpracovatelnosti vhodná k vyplňování trhlin v betonu,  základech, horninách apod, k injektážím dutin  mazanin a betonových desek. Vytvrzená tekutá  pryskyřice utěsní trhliny a dutiny a tím se  dosáhné vysokého zpevnění.

O D O L N O S T:

mechanická: 	pevnost v tlaku cca. 65 N/mm2

povětrnostní vlivy: 	Případné zežloutnutí vlivem působení světla kvalitu v žádném případě neovlivní.

teplota: 	Při teplotách vyšších než 60° C dojde u epoxidových pryskyřic k výraznému změknutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

poměr míchání: 	2,0 váhových dílů složky A

1,2 váhových dílů složky B

doba zpracování:	cca. 2 hodiny při teplotě 20° C

hustota: 	1,15 kg/l

spotřeba: 	cca. 1,2 kg/ 1 l dutiny

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Pokud nejsou trhliny příliš drobné (vlasové), doporučuje se tyto trhliny profouknout stlačeným suchým vzduchem.

ZPRACOVÁNÍ: 	Ve většině případů se do trhliny zasadí vsuvky nebo nalepí fitinky. Jedná-li se o jemné  vlasové trhliny, volí se technologie navrtání.

Aby se zabránilo propadu prachu z vrtání, a tak  znemožnění úspěšné injektáže, provádí se vrty zešikma. K nalepení jsou vhodné fitinky s  rozšířenou patkou nebo přírubou, jak lepidlo se  doporučuje ICOSIT KUNSTSTOFF KLEBER KC 210.  Nutno dávat pozor, aby se výstupní otvor  neucpal lepidlem.

Vzdálenost jednotlivých injektážních míst má  být jednou až jedenapůlkrát větší než hloubka  trhliny. Na svislých betonových stěnách s  s průchozími trhlinami se injektáže provádějí  na obou stranách. Na zadní straně jsou o  polovinu vzdálenosti přesazeny.

Jakmile jsou vsuvky zasunuty a fitinky  přilepeny, utěsní se trhliny na povrchu  lepidlem - např. ICOSIT KUNSTSTOFF KC 210.  Průchozí trhliny, pokud je to možné, utěsnit na  obou stranách.

Před vtlačováním injektážní pryskyřice se  doporučuje, přezkoušet trhliny ještě jednou,  zda lze injektáže provádět. Za tímto účelem se  jednotlivé vsuvky postupně profouknou stlačeným  vzduchem. Vždy je otevřena jen jedna  následující vsuvka po vsuvce zkoušené, ostatní jsou všechny uzavřeny.  Pak lze vtlačovat injektážní pryskyřici buď  ručně nebo pomocí injektážních pump vsuvkami do  trhlin. Na svisle probíhajících trhlinách se  začne vtlačovat pryskyřice do nejspodnější  vsuvky a vtlačuje se tak dlouho, dokud  se pryskyřice neobjeví v následující otevřené  vsuvce. Pak se první vsuvka uzavře, otevře se  třetí vsuvka, a pryskyřice se vtlačuje tak  dlouho do vsuvky druhé, dokud se neobjeví ve  třetí, atd.

V jednoduchých případech, např. u vodorovných  betonových desek, lze trhliny, které nejsou  příliš jemné, přímo injektážní pryskyřicí  zalévat.

POZOR! Nepřipravovat více pryskyřice, než lze v  udané době zpracovatelnosti spotřebovat.

DOBA VYTVRZENÍ: 	AGRO INJEKTIONSHARZ se vytvrdí při teplotě 20° C během 24 hodin. Nicméně před zatížením tekutinami nutno dodržet  čekací dobu 3 dnů.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 	Pracovní nářadí nutno očistit ihned po ukončení prací, tedy každopádně ještě před zatvrdnutím pryskyřičné směsi, důkladně pomocí ČISTÍCÍHO  PROSTŘEDKU K nebo č.4.

SKLADOVÁNÍ: 	Obě složky injektážní pryskyřice mohou při nižších teplotách zrosolovatět nebo  zkrystalizovat. V takovém případě je třeba zahřát  materiál ve vodní lázni, až se z něj opět stane  tekutina. Složky je dovoleno míchat však teprve tehdy, až jejich teplota klesne na normální  teplotu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Složka A:

Dráždí oči a pokožku. Při styku s pokožkou může  dojít k jejímu přecitlivění.

Složka B:

Složka B je zdraví škodlivá. Nevdechovat,  zabránit styku s pokožkou a nepolykat. Při  styku s pokožkou může dojít k jejímu  přecitlivění.