Passivol PR

Vnitřní barva rezistentní vůči houbám

PŘEHLED O VÝROBKU

Popis výrobku: 	Bílá disperzní barva na bázi umělé pryskyřice s matným povrchem a s přísadami, které zabraňují plísním .

Zvláštní vlastnosti: 	Dobrá krycí schopnost, odolná omytí a oděru, rezistentní vůči houbám, vhodná pro mokré oblasti.

Oblasti použití: 	Vnitřní nátěr pro mokré oblasti jako pivovary, mlékárny, pekárny, koželužny atd., pro vlhké prostory, koupelny, kryté plovárny atd.

Odstíny: 		Bílá; je možné zabarvení světlejších odstínů pomocí univerzálních tónovacích past "Universal-Abtönpasten".

TECHNICKÁ DATA

Počet nátěrů: 		2

Spotřeba: 		AGROTEX SCHIMMELTOD ..................................................... 0,10 - 0,15 l/m²

AGRO VORGRUND ......................................................................... 0,10 kg/m²

AGRO TIEFENGRUND W......................................................... 0,10 - 0,15 l/m²

PASSIVOL PR ..................................................................... 0,15 kg/m² a nátěr

Ředidlo: 		Voda.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Příprava povrchu: 	Omítka, vláknitý cement nebo beton nesmí být spojeny/vázány. Odstranit lepené barvy a nevázané zbytky nátěrů. Podklad musí být zbaven prachu. Pórovité plochy s AGRO VORGRUND, 1 : 1 promíchat s vodou, základovat. V závodech, kde se vyvíjí mokrá pára, impregnovat s AGRO TIEFENGRUND W. Plísní již napadené plochy obzvlášť řádně očistit a pomocí AGROTEX SCHIMMELTOD ošetřit. AGROTEX SCHIMMELTOD zničí existující plísně a po zaschnutí bude přetřen PASSIVOL PR. Pozor: Fleky po plísni jsou většinou náznakem pro tvoření kondenzace vody na základě nepříznivých stavebně fyzikálních podmínek nebo provětrávání!

Zpracování: 		Před použitím dobře zamíchat! Je možné tónování pomocí universální tonovací pasty "Universal-Abtönpasten". Natírat nebo válečkovat. 1. nátěr lze zředit až do 15 % vodou podle nasákavosti podkladu. Teplota pro zpracování by měla být co možná přes + 8°C.

Čekací doby: 	Několik málo hodin.	.

Čištění nářadí: 	Před zaschnutím vodou.

Skladování: 	Skladovat před mrazem.

Bezpečnostní upozornění

a předpisy:		Výrobek není nebezpečný ve smyslu rakouského Zákona o chemikáliích. Ti kteří jsou ve styku s chemikálií musí samozřejmě dodržovat běžná preventivní opatření.

Likvidace: 	Nelikvidovat s domácím odpadem, zbytky nevylévat do odpadu, nýbrž předat do sběrny problémových látek.